## Slide 1: Growth and fabrication of molybdenum disulfide devices
Hsiang-Chen Wang
Graduate Institute of Opto-Mechatronics, National Chung Cheng University, 168 University Rd., Min-Hsiung, Chia-Yi 62102, Taiwan
hcwang@ccu.edu.tw

## Slide 2
Outline
Introduction
MoS2 grown on patterning substrates
MoS2/Cu2O photoelectrochemical biosensor for esophageal cancer cells detection
Conclusion
Notes: P2. 我的報告內容會以下面幾個步驟做討論，首先我會先介紹二硫化鉬的一些基本特性，以及在元件、週期性成長方面的相關應用，接下來是研究動機、實驗流程、量測的結果與討論，最後再把結果進行統種，並探討未來展望及研究方向。

## Slide 3
Introduction
Dario Zappa., Molybdenum Dichalcogenides for Environmental Chemical Sensing Materials , 10(12), 1418,2017.
Transition metal dichalcogenides (TMDCs)
M=Mo, W, Ti
X=S, Se, Te
MX2
The places marked are excessive metals and chalcogens in periodic table.
The red part is the devices of TMDCs.
Notes: 首先看週期表的地方，有標示出來的地方分別是過度金屬與硫屬元素，TMDCS就是將過度金屬及硫屬元素進行組合形成化合物，圖B說明了近年以來TMDCS的發表的文獻數量逐年提升，紅色的部分為TMDCS的元件應用，也逐年成長

## Slide 4
Introduction
Dario Zappa., Molybdenum Dichalcogenides for Environmental Chemical Sensing Materials , 10(12), 1418,2017.
Transition metal dichalcogenides (TMDCs)
The pie chart outlines the proportion of various chalcogens in all TMDCs.
It shows the proportion of various excessive metals in the TMDCs. It can be seen that Mo is the most studied, so the most research is still MoS2.
Notes: .這個圓餅圖概述了各種硫屬元素佔所有TMDCS的比例，我們可以看到目前研究最多的部分是硫，其次是Se 再來是Te，
右邊的圖則是顯示各種過度金屬佔TMDCS的比例，可以看到研究最多的是Mo，所以目前研究最多的仍然是MoS2

## Slide 5
Introduction
Qing Hua Wang, et al. Electronics and optoelectronics of two-dimensional transition metal dichalcogenides. Nature nanotechnology 7, 699-712 (2012).
Transition metal dichalcogenides (TMDCs)
Physical properties | 
Material | MoS2
Melting point | 1185 oC
Monolayer thickness | 0.72 nm
Structure | Hexagonal
Energy band gap | Bulk 1.2 eV (indirect)
 | Monolayer 1.8 eV (direct)
Notes: 過度金屬硫化物與石磨溪最大的不同在於，此材料具有半導體能隙
在電晶體與光電元件上具有更大的優勢及應用，尤其是在MOS2單層的時候擁有直接能隙1.8eV，
由於單層MoS2的特性是我們很感興趣的地方，因此我們必須先得到成長出單層的MoS2以達到我們的目的，右邊的表則是MoS2的一些基本物理特性

## Slide 6
Introduction
Thermally decomposed ammonium thiomolybdate
Sulfurization of MoO3
Chemical vapor deposition
Mechanical exfoliation method
Changgu Lee, et al. Nature nanotechnology 7, 699-712 (2012).
Yu-Chuan Lin, et al. Nanoscale 4, 6637-6641 (2012).
Keng-Ku Liu, et al. Nano letters 12, 1538-1544 (2012).
Shanshan Wang, et al. ACS Publications 26, 6371-6379 (2014).
Notes: 1這張投影片顯示了不同種合成二硫化鉬的方法，第一個文獻使用的是機械玻璃法，他們使用透明膠帶反覆黏貼MoS2最後得到了不同層數的MoS2，
第二個文獻的方法是使用氧化鉬直接硫畫法，在基板上先度上一層氧化鉬薄膜接著再進行硫化
第三個文獻是使用二階段熱分解法，首先將基板泡浸 四硫鉬酸銨溶液內，接著再進行兩次退火併通入硫，最後可得到MoS2的薄膜
第四個文獻室使用CVD的方式成長，這個方法可以成長出大面積且單層的MoS2薄膜，所以我們也是使用這個方法

## Slide 7: MoS2 grown on patterning substrates

## Slide 8
Introduction of patterning growth
Gang Hee Han et al., Nature communication, 6:6128, 2015.
Dezheng Sun et al., 2D Mater., 2, 045014, 2015.
Yu-Ze Chen et al., ACSNANO., vol. 9, no. 4, pp. 4346–4353, 2015.
Xiaotian Wang et al., 2D Mater. 4 025093,2017.
Polygon shape
Notes: 接下來我們便回顧與週期性成長MoS2有關的方法，
地一個文獻使用的是植入週期性的氧化鉬做為種子，成長出來的mos2 的大小大概是5~10um左右 依據所植入的MOO3面積而定，呈現多邊形的形貌
第二個文獻是使用微影製程及乾式石刻的方式在基板上做出週期性的孔洞，接著再進行CVD成長MOS2，成長的大小約為5~7um
第三個文獻是成長二硒化鎢，在成長的過程中溫度微250度，同時以808nm的雷射輔助，照射已經度上WO3的機板的不同區域，WSe2便更容易成長在雷射照射的地方，此方法的優點在於成長時間可以縮短很多
第四個文獻與第一個文獻相同，也是使用植入週期性氧化鉬的方式，成長完成後再將MOS2進行轉印，轉印完之後的MOS2大小約微5~10um

## Slide 9
Experimental steps
Blow-dry
Nitrogen gun
Acetone → IPA → DI water
Ultrasonic cleaner
10 min
HMDS Spin coating
rpms : 3000 60sec
S-1813 Photoresist Spin coating
rpms 1: 700 10sec
rpms 2 : 2100 30sec
UV-Lithography
Exposure time: 9.2 sec
MP-351 Resist Developing
MP-351: DI water(1:4)
Dry Etching
Depth: 300 nm
Remove photoresist by Acetone
O2 Plasma treatment
18W 1 minute
CVD Process
Notes: 首先是製作大孔洞基板的步驟，我們先以丙酮異丙醇去離子水清洗機板，接著在基板上旋轉塗佈上一層S1813光祖，完成以後便用光罩將孔洞的圖案進行曝光的動作，殘餘的光阻便作為乾式蝕刻的保護層，接下來就進行乾式蝕刻的步驟，完成乾式蝕刻以後我們將光祖洗掉，重複清洗的步驟，便算完成大孔洞基板的製作，接著在去漲CVD，那矽基板的部分，我們試過幾次參數，成長的效果與乾淨的機板差非常多，因此我們又多加一步以氧電漿先進行表面改值，在進去成長CVD，而藍寶石基板的成長效果還不錯便沒有
氧電漿表面改值

## Slide 10
Experimental steps
Laser machining
CVD Process
Drilling depth: 300 nm
Notes: 接下來是以雷射製作週期性小孔洞的步驟，這個步驟比較簡單，直接使用雷射在基板上鑽出我們要的深度，完成以後清洗機板，便可以用，下面的SEM圖是雷射孔洞放大的樣子

## Slide 11
Experimental steps
Ar Gas in
Gas out
MoO3
S
Finish
MoS2 flakes
Notes: 我們在成長藍寶石基板以及矽基板的參數不同，矽基板的部分成長溫度我們設定680度 而藍寶石基板的部分我們設定微700度，成長時間分別是30分級50分鐘。完成以後的示意圖如下面瑣事

## Slide 12
MoS2 Morphology with Different Conditions
1. Silicon substrate: laser machining
2. Silicon substrate: dry etching
3. Sapphire substrate: laser machining
4. Sapphire substrate: dry etching
10 um
10 um
30 um
30 um
Hole diameter
Notes: 以下是我們的機板孔洞的樣子

## Slide 13
MoS2 Morphology of Silicon Substrate
Silicon Substrate by laser machining
(a)
(b)
(c)
Notes: 們將不同基板及孔洞大小的幾張MOS2放上來做比較，成長的結果大概會如下面幾張圖，這一頁的是使用矽基板以及小孔洞所成長的結果

## Slide 14
MoS2 Morphology of Silicon Substrate
Silicon Substrate by dry etching
(a)
(b)
(c)
Notes: 這一頁是顯示了矽基板大孔洞的樣子所成長的結果

## Slide 15
MoS2 Morphology of Sapphire substrate
Sapphire substrate by laser machining
Notes: 這一頁是顯示藍寶石基板以小孔洞成長的結果

## Slide 16
MoS2 Morphology of Sapphire substrate
Sapphire substrate by dry etching
(a)
(b)
(c)
(d)
Notes: 這一頁是藍寶石基板以大孔洞成長的結果

## Slide 17
Best patterning growth
1 mm2
Best patterning growth in the sapphire substrate.
Large area, monolayer, and perfect periodic growth.
Notes: 我們用矽基板和藍寶石基板兩種相同孔洞大小的成長結果進行比較，可以發現使用藍寶石基板呈現出的周期性成長樣貌比矽基板好很多 且顏色非常均勻 大小也比較一致

## Slide 18
Raman and Mapping of MoS2/Sapphire
E12g
A1g
(c)
(d)
19~20cm-1
(a)
(b)
(d)
Notes: 這張圖是藍寶石基板所量測的拉曼，可以看到兩個峰值約相差19.6 由此判斷是單層結構，接著我們選取 E12G 和A1G的位置進行拉曼MAPPING 可以看到 在這兩個地方非常均勻的分布
接下來我們就對成長的樣品做層數分析，首先第一個是藍寶石基板，在386 及405 左右有峰值，峰值差約19~20 依此判斷可能是單層，同時我們也選取特定的兩個波段進行mapping，可以看到結果的圖形顏色非常均勻
In-of-plane(E12g) 是由於MoS2的2個S原子和Mo原子往相反的方向作振盪
而out-of-plane(A1g)僅由硫原子往相反的方向作振盪
當峰值差(Δk)小於20可視為單層

## Slide 19
PL and Mapping of MoS2/Sapphire
B exciton
A exciton
(b)
(d)
(a)
(c)
Notes: 接下來我們在對樣品進行PL量測，我們在625 及667 的位置有名顯得峰值，這差不多是單層的MOS2的峰值，
同時我們也對樣品進行PLmapping得到以下的結果圖，對應於A1激子與B1激子分別是667nm (1.86eV)和627nm (1.97eV) A1激子與B1激子具有從價電帶自旋-軌道耦合(spin-orbital coupling)後之能量分離的直接激子躍遷

## Slide 20
 | Silicon substrate | Sapphire substrate
Raman |  | 
PL |  | 
Raman and PL results of MoS2
21~22cm-1
19~20cm-1
Notes: 接下來我們便對樣品進良拉曼和PL量測，從量測的結果看起來，我們可以判斷層數應該是雙層
Bulk MoS2是由S原子的兩個六邊形晶格與在S層之間的Mo原子佔據三角稜柱體所構成
如圖所示，晶體之層數表現出不同的對稱性質
綜合以上所述，雙數層數MoS2中的二次諧波所產生之缺陷
導致𝒳^((2))tensor等於零，這使得雙數層數MoS2在偶極近似中不會產生二次諧波
對於量測影像訊號之結果與奇數層數相比較弱許多
因此我們可以簡單透過多光子影像分析奇數與偶數層數。

## Slide 21
Flow chart of hyper-spectral image (HSI)
Hsiang-Chen Wang, Guan-Huang Wu, and Jhe-Ming Yang, “System and method for detecting number of graphene layers,” U.S. patent 9,234,798 B2.
H.C.Wang et al., “Large-area few-layered graphene film determination by multispectral imaging microscopy,” Nanoscale, vol. 7, no. 19, pp. 9033–9039, 2015.
Notes: 接下來我們以實驗室開發的超頻譜技術對層數進行分析
我們將24色塊的顏色用OM拍下來建立頻譜的資料庫，然後再拿相同的CCD去拍攝帶測樣品，再透過光譜儀與CCD之間的轉換矩陣模擬出影像的頻譜圖
Bulk MoS2是由S原子的兩個六邊形晶格與在S層之間的Mo原子佔據三角稜柱體所構成
如圖所示，晶體之層數表現出不同的對稱性質
綜合以上所述，雙數層數MoS2中的二次諧波所產生之缺陷
導致𝒳^((2))tensor等於零，這使得雙數層數MoS2在偶極近似中不會產生二次諧波
對於量測影像訊號之結果與奇數層數相比較弱許多
因此我們可以簡單透過多光子影像分析奇數與偶數層數。

## Slide 22
Hyperspectral image of MoS2
(a)
(b)
(c)
(d)
Notes: 圖A是再說 不同層數的MOS2在不同波長下的反射率，以及孔洞、基板的反射率 然後圖C的部分黑色的地方代表基板紅色代表單層 綠色代表雙層 藍色代表塊狀，我們可以清楚的辨識，越往孔洞中心的地方層數越大
這邊我們使用實驗室的超頻譜技術對圖(b)的OM圖進行層數辨別，我們可以看到在越往孔洞方向靠的地方層數越高，而越遠離孔洞的地方越趨近於單層結構
Bulk MoS2是由S原子的兩個六邊形晶格與在S層之間的Mo原子佔據三角稜柱體所構成
如圖所示，晶體之層數表現出不同的對稱性質
綜合以上所述，雙數層數MoS2中的二次諧波所產生之缺陷
導致𝒳^((2))tensor等於零，這使得雙數層數MoS2在偶極近似中不會產生二次諧波
對於量測影像訊號之結果與奇數層數相比較弱許多
因此我們可以簡單透過多光子影像分析奇數與偶數層數。

## Slide 23
Hyperspectral image of MoS2
Notes: 圖A是再說 不同層數的MOS2在不同波長下的反射率，以及孔洞、基板的反射率 然後圖C的部分黑色的地方代表基板紅色代表單層 綠色代表雙層 藍色代表塊狀，我們可以清楚的辨識，越往孔洞中心的地方層數越大
這邊我們使用實驗室的超頻譜技術對圖(b)的OM圖進行層數辨別，我們可以看到在越往孔洞方向靠的地方層數越高，而越遠離孔洞的地方越趨近於單層結構
Bulk MoS2是由S原子的兩個六邊形晶格與在S層之間的Mo原子佔據三角稜柱體所構成
如圖所示，晶體之層數表現出不同的對稱性質
綜合以上所述，雙數層數MoS2中的二次諧波所產生之缺陷
導致𝒳^((2))tensor等於零，這使得雙數層數MoS2在偶極近似中不會產生二次諧波
對於量測影像訊號之結果與奇數層數相比較弱許多
因此我們可以簡單透過多光子影像分析奇數與偶數層數。

## Slide 24
Results and discussion
X=0 cm
X=2.5 cm
S gas
MoO3
S
Substrate position (um)
Notes: 接下來我們要對所有成長的結果進行統整，由於基板區域距離硫的距離作為比對

## Slide 25
Summary for patterning growth
For the same substrate growth, the larger MoS2 film can be generated where the location closed to the S source; otherwise the better patterning MoS2 growth can be form for far away the S source.
The result of growth using a sapphire substrate is superior to that of using a silicon substrate, and the appearance, the number of layers, and the thickness are all excellent. Therefore, growth using a sapphire substrate is preferable to a silicon substrate.
Patterning growth through laser drilling substrate have better and easy way than dry etching.
Notes: 在相同的基板上，距離硫越近的地方，越容易出現數量越多、面積更大的二硫化鉬，進而形成薄膜結構，而在距離硫越遠的地方，越容易出現週期性成長的二硫化鉬結構
使用藍寶石成長的結果不管在層數還是數量的部分都優於矽基板，因此使用藍寶石基板來成長會比較好
與先前的文獻相比，我們使用雷射製作週期性孔洞的方法更快速，也少了微影和蝕刻的步驟，這使得過程更容易，變因也減少

## Slide 26: MoS2/Cu2O Photoelectrochemical Biosensor for Esophageal Cancer Cells Detection

## Slide 27
Research motivation (MoS2/Cu2O)
Cu2O Decorated with Cocatalyst MoS2 for Solar Hydrogen Production
Investigating the role of MoS2 /reduced graphene oxide as cocatalyst on Cu2O activity in catalytic and photocatalytic reactions
Utilization of MoS2 and graphene to enhance the photocatalytic activity of Cu2O for oxidative C-C bond formation
Yu-Fei Zhao, et al. ACS applied physical & chemistry 118, 14238-14245 (2014).
Elham Akbarzadeh, et al. New J. Chem 41, 7998-2005 (2017).
Zhen Li, et al. Applied Catalysis B: Environmental 213, 1-8 (2017).
Motivation
Notes: (1)化學合成法成功地將MoS2奈米片覆蓋在p-Cu2O半導體上以用於高效能太陽能製氫
MoS2利用降低電化學質子還原過電位來活化光催化劑並且還抑制測量期間的光致腐蝕，而在Cu2O表面之MoS2作為助催化劑
(2) MoS2 / rGO作為助催化劑，不僅提供更高的表面積，而且還可作為還原4-NP的活性位點。此外，該納米複合材料對染料的降解表現出良好的光催化性能。
(3)以氧化亞銅作為光催化劑，並以兩階段合成法合成新型的光催化複合物，與單純的氧化亞銅相比，Cu2O-MoS2/石墨烯(CMG)複合催化劑在CC鍵形成反應中表現出優異的光催化性能，主要是因為MoS2/石墨烯可以促進介面電荷轉移，從而有效抑制電荷複合，且能提供更多活性點，增加更多光催化反應中心。這種光催化複合材料具有更好的穩定性和可重複使用性。

## Slide 28
Experimental steps
Electrochemical deposition of Cu2O films
Blow-dry
N2
ACE → IPA → DI-water
Ultrasonic cleaner
10 min
50g CuSO4·5H2O 98% + 500g DI water
Lactic acid 85% 150ml
100g NaOH 97% + 500 g DI-water
+ - + -
CH1 CH2
50min.
220℃
200rpm
60℃
Clean the ITO substrate
Mix the electrolyte
Fabricate the Cu2O film

## Slide 29
100℃
Experimental steps
Transfer MoS2 flakes to Cu2O film
Coating PMMA and backing 30min twice
(a)
(b)
Removing MoS2 from the sapphire substrate by using 2 M NaOH solution
150℃
Cut off the excess PMMA
Baking 150 ℃
(c)
(d)
Using acetone to remove PMMA
(e)
Finished！

## Slide 30
Experimental steps
Culture and separate cancer cells
(a)
CE81T/CE81T-4
(b)
Removing dead cells by using PBS twice
Incubator
(c)
Separating cells from the bottom
(d)
Dispensing the solution into two centrifuge tubes
(e)
Finish！
Trypsin
DMEM
PBS

## Slide 31
Esophageal Squamous Cell Carcinoma: CE81T & CE81T-4
Hsiang-Chen Wang, Ngoc-Viet Nguyen, Rui-Yi Lin, and Chun-Ping Jen*,” Characterizing Esophageal Cancerous Cells at Different Stages Using the Dielectrophoretic Impedance Measurement Method in a Microchip,” Sensors 17, 1053 (2017).
32

## Slide 32
OM images of MoS2
MY Lu, SC Wu, HC Wang, MP Lu, “Time-evolution of the electrical characteristics of MoS 2 field-effect transistors after electron beam irradiation” Physical Chemistry Chemical Physics, 20, 9038-9044, 2018
Notes: 我們使用CVD成長單層MoS2薄膜，其大小約20~30μm\
我們將通入之氬氣控制在100sccm時，透過OM影像可以看到對比均勻的三角形或是星形的少數層數MoS2二維結構沉積物
右上小圖為SEM影像，以三角形為例，使用CVD法成長之MoS2結構所涵蓋範圍很大 表示100sccm的氬氣量足夠讓S與MoO3蒸氣傳輸
並藉由調變升溫與持溫時間在SiO2/Si基板上形成MoS2薄膜結構。

## Slide 33
Raman & PL
S
Mo
E12g
A1g
1 Layer
2 Layer
Peak difference between E12g and A1g is 19.82 cm-1 in Raman spectrum.
Monolayer
Changgu Lee, et al. Anomalous lattice vibrations of single- and few-layer MoS2. ACS Nano 4, 2695-2700 (2010).
PL spectrum shows a strong peak at 667 nm, corresponds to 1.86 eV.
Notes: (a)©這兩個峰值分別代表E12g mode與A1g mode
In-of-plane(E12g) 是由於MoS2的2個S原子和Mo原子往相反的方向作振盪
而out-of-plane(A1g)僅由硫原子往相反的方向作振盪
當峰值差(Δk)小於20可視為單層
(a)A1g mode則會有藍移的現象
當MoS2由單層增加到多層時，層與層之間的凡德瓦力增加，原子的儲存力(restore force)亦會受其影響
A1g mode有這樣的趨勢
然而E12g mode卻往相反的方向移動(red shift)
這反映出它受到額外內層作用力(interlayer interaction)的影響
我們認為這是因為MoS2隨層數增加而改變了內部的結構，影響到MoS2堆疊的情形
使得大範圍內層庫倫作用力導致E12g mode往相反的方向移動。
(b)對應於A1激子與B1激子分別是667nm (1.86eV)和627nm (1.97eV)
A1激子與B1激子具有從價電帶自旋-軌道耦合(spin-orbital coupling)後之能量分離的直接激子躍遷
這兩個共振之直接激子躍遷在Brillouin zone中的 K point已被證實

## Slide 34
AFM images of MoS2
AFM image shows the thickness corresponds to 0.72 nm.

## Slide 35
SEM images of Cu2O
1 μm
(a)
1 μm
(b)
1 μm
(c)
1 μm
(d)
Original SEM of Cu2O
Mechanical smooth of Cu2O
1.58 μm
565 nm

## Slide 36
AFM images of Cu2O
(a)
(b)
Original AFM of Cu2O：
Z range：740.16 nm
Rms：97.496 nm
Data scale：0~800 nm(Height)
Mechanical smooth AFM of Cu2O：
Z range：94.623 nm
Rms：3.849 nm
Data scale：0~50 nm(Height)
Notes: 且在AFM量測結果中發現表面粗糙度下降96%

## Slide 37
SEM of MoS2/Cu2O

## Slide 38
Raman spectrum of MoS2/Cu2O
Changgu Lee, et al. Anomalous lattice vibrations of single- and few-layer MoS2. ACS Nano 4, 2695-2700 (2010).
Excited laser：532nm
MoS2
Δk = 18.5cm-1
Monolayer MoS2
Notes: 而紅色區域部分屬於Cu2O薄膜
其結果顯示我們所成長MoS2在影像中呈現均勻性之薄膜
並可取代在OM影像中無法看出的形貌。

## Slide 39
PL and absorption spectra of MoS2/Cu2O
Excited laser：532nm
MoS2
A exciton：667.1nm
B exciton：627.2nm
Cu2O
Energy bandgap：1.98eV
H.X. Zhao, et al. Characterization of microcrystals in some ancient glass beads from china by means of confocal Raman microspectroscopy. Journal of Raman spectroscopy 44, 643-649 (2013).
Absorption (a.u.)
Notes: (b)為選取625波段作PL mapping影像
(c)為選取675波段作PL mapping影像
當MoS2薄膜為單層結構時A1g訊號相比多層薄膜強很多
若MoS2薄膜為多層結構時，則E12g訊號會相較於單層薄膜強，並且MoS2之PL訊號也會隨著層數增加而下降
對應到color bar數值來觀察影像之對比
在選取625波段影像中發現有單層及多層MoS2薄膜訊號
而影像在選取675波段相比625波段之訊號不多
可能是我們成長MoS2薄膜時有單層也有多層結構
在選取影像進行mapping時，涵蓋較多多層MoS2薄膜
在MoS2光譜圖中由兩個峰值組成
對應於A1激子與B1激子分別是667nm (1.86eV)和627nm (1.97eV)
而我們針對Cu2O進行PL量測時，發現電化學法成長Cu2O的發光波段約在720至900nm之間
在量測MoS2/Cu2O之P-N異質結構材料結合時
我們首先針對OM影像進行拉曼量測，確實發現有MoS2的訊號後
再進行PL量測，再將結合後之結構透過量測結果顯示波段範圍涵蓋625至900nm
我們發現在橘色橢圓虛線圈內約627nm有微訊號產生，而波長為627nm屬於MoS2的B2激子
並且在接近670nm左右時發現訊號漸漸有上升的趨勢
然而若說明這部分只有Cu2O的訊號並不合理是因為Cu2O發光波段從720nm才開始有訊號產生
因此我們推斷可能是Cu2O薄膜太厚，而單層MoS2薄膜厚度只有0.7nm
使得兩異質結構材料在波長670至700nm範圍內有結合
又因Cu2O薄膜訊號較強，導致整個訊號產生紅移(red shift)現象。

## Slide 40
Cells
Cu2O
Detection mechanism of biosensor
(c)
ITO/Glass
Cu2O
MoS2
MoS2
MoS2
Cells
Ag
Ag
Source
-
+
-
+
MoS2
MoS2
MoS2
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-
-
-
-
-
-
-
-
-
GSSG
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
+
-
+
Glutathione disulfide (GSSG) is oxidative functional group
Glutathione (GSH) is reduced functional group in the cells.

## Slide 41
Photocurrent detection of MoS2/Cu2O
The light spectrum

## Slide 42
Video
PL mapping of MoS2/Cu2O

## Slide 43
Conclusions
In this study, a uniform and superior crystal Cu2O film was grown by electrochemical method, and the micro-rough surface was polished and polished, and the single crystal MoS2 grown by chemical weather deposition was successfully transferred to the surface.
Through the above steps, we successfully fabricated a photoelectrochemical biosensor and used it to perform spectral response and two cancer cell response measurements with different degrees of canceration. We obtained the spectral response characteristics and the operating wavelength range. In the cancer cell measurement experiments, the characteristic response of biochips to cancer cells and the different cancerous staging characteristics were verified.
Notes: 我們將成長後之單層MoS2轉印至研磨後的Cu2O表面，透過SEM與SHG量測結果確認MoS2轉移成功
我們將MoS2/Cu2O進行Raman & PL mapping影像分析，其結果顯示我們轉印後的MoS2在影像中呈現均勻性之薄膜
結合後之結構透過PL量測結果顯示波段範圍涵蓋625至900 nm
我們發現在波長627 nm有微訊號產生，而波長為627 nm屬於MoS2的B2激子
並且在接近670 nm時發現訊號有逐漸提升的趨勢，因此我們推斷可能是Cu2O薄膜太厚
而單層MoS2薄膜厚度只有0.7nm，使得兩異質結構材料在波長670至700nm範圍內有結合
又因Cu2O薄膜本身訊號較強，導致整個訊號產生紅移(red shift)現象。

## Slide 44: Thanks for your attention

## Slide 45
The edges of the nanosized MoS2 crystallites can accept electrons and act as active sites for H+ reduction, therefore promoting the dissociation of water, photocurrent density and the production of H2. Electrochemical measurements reveal that MoS2 activates the photocatalyst with high performance by lowering the electrochemical proton reduction overpotential. Meanwhile, the presence of MoS2 as co-catalyst at the surface of Cu2O also greatly prohibits the photo-corrosion of the resulting MoS2@Cu2O catalyst.